**Потолок**

1.Удаление побелки/шпаклевки до штукатурного слоя,

2. Грунтование потолка - грунтовка церезит СТ - 17,

3. Грунтование бетонных поверхностей, появившихся в ходе демонтажа - церезит СТ-19,

4.Оштукатуривание мест отвалившейся штукатурки на потолке - штукатурка ротбанд кнауф,

5. Шпаклевание потолка (примыкания стены/потолок) - шпаклевка кнауф фуген, кнауф ротбанд финиш,

6. Ошкуривание потолка, подготовка к покраске

7. Грунтование потолка-церезит СТ - 17

8. Окраска потолка 2 слоя (в случае не прокраса, нанесение доп. Слоя краски) - финколор оазис вайт.

**Стены**

1. Удаление побелки/шпаклевки до штукатурного слоя,

2. Удаление масляной краски со стен или нанесение глубокой насечки (длинна насечки не менее 5см ,100 насечек на 1кв.м),

3. Грунтование насечки (стены) и масляной краски -грунтовка церезит СТ-19,

4. Монтаж угловых профилей на наружные углы (по необходимости),

4. Оштукатуривание стен, где произведена насечка и отвалившейся штукатурки - штукатурка ротбанд кнауф,

5. Грунтование стен полностью(верх/низ), подготовка под нанесение декоративной штукатурки - церезит ст16,

6. Нанесение декоративной штукатурки (короед, растирка вертикальная, дождик) - церезит СТ-35 2.5 мм,

7. Ремонт примыканий ступеней площадок к стенам, до покраски - адгезионные рем. составом для бетона,

8. Окраска стен- финколор минерал стронг (колеровка по согласованию),

9. Окраска сапожка, по установленном образцу - финнколор минерал стронг (колеровка по согласованию).

**Двери секций и кладовок, порталы лифтов, мусоропроводы, эл.щитки**

1.поготовка под покраску, окраска масляной краской -пф115 цвет серый

**Окна**

1. Смывка побелки, насечка подоконника, подготовка к монтажу откосов

2. Грунтование смывки – Грунтовка Церезит ст-17.насечки -ст19

3. Монтаж П профиля

4. Монтаж профиля на потолочный откос

5. Монтаж гкл на потолок

6. Монтаж гкл на подоконник с предварительной забутовкой для придания монолитности

7. Монтаж гкл на боковые откосы с максимальным заполнением полостей (исключить эффект барабана)

8. Монтаж угловых профилей с сеткой на наружные углы примыкания

9. Грунтование – грунтовка СТ - 17

10. Шпатлевание – шпатлевка Кнауф Фуген или полимерная

11. Ошкуривание

12. Грунтование - грунтовка СТ - 17

13. Окраска - тиккурилла евро 20

**Прочие работы**

-Проклейка сеткой трещин на потолке и стенах

-Демонтаж, укрытие светильников

-Укрытие дверей собственников, кнопок звонков, видео камер - пленка, малярная лента

-Укрытие пола - пленка, малярная лента

-Монтаж снятой проводки-монтажные материалы

-Демонтаж, монтаж почтовых ящиков

-Монтаж светильников

-Вынос бытовых вещей жителей

-Вынос, вывоз строительного мусора

-Демонтаж, монтаж, окраска перил

-Ремонт, окраска торцов лестничных маршей

-Подготовка к окраске, окраска газ.труб, батарей отопления

-Пронумеровка этажей

-Демонтаж деревянных коробок дверей 1эт

- Клининг подъезда полностью (окна, двери, светильники, пол, почтовые ящики)

- Оплата коммунальных услуг (по согласованию суммы с заказчиком)

-Вежливое общение с жителями